



**SUNLIGHT-ALVEOLARE16**

Cupola **SUNLIGHT-ALVEOLARE** (UNI EN 1873), a parete multipla anticondensa ottenuta per termoformatura di lastra piana di policarbonato alveolare originale di sintesi (Tipo, LEXAN®, Makrolon®) rinforzato antigrandine, U.V. protetto per ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale diffusore. Spessore 16 mm, peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1). Forma a vela, di luce netta cm **\_\_\_\_x\_\_\_\_** (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm +12 da luce netta, ingombro esterno lucernario cm +20 da luce netta). Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 1873.

**Trasmittanza termica lucernario (Ur,ref) ≤ 1,70 W/m²K (UNI EN 1873)**

**Trasmittanza luce (LT%) ≤ 40**

**Fattore solare (SF%) ≤ 45**

**Coefficiente di trasparenza (SC %) ≤0,52**

**Isolamento acustico (dB) ≤ 18**