



**BASAMENTO IN LAMIERA STYSOL® VERTICALI PER PVC**

Basamento assemblato mediante puntatura per dare maggiore rigidità, in lamiera presso piegata zincata 10/10 DX51D Z150 AN (UNI EN 10346 ASTM A653), a pareti verticali, coibentate con strato di STYSOL® (UNI EN 13164) pannello (XPS) termoisolante monostrato in schiuma rigida in polistirene espansa estrusa a cellule chiuse, spessore 40 mm, **0,034 W/m²K**, altezza cm 30. Luce netta cm **\_\_\_x\_\_\_.** Bordo inferiore piano con flangia da cm 10 per appoggio e fissaggio al solaio di copertura. Completo di accessori di posa.